华能太仓发电有限责任公司

# 2*630MW燃煤发电机组

4号机组B修密封件采购

招标技术规范书

编制：								日期：

初审：								日期：

审核：								日期：

批准：								日期：

华能太仓发电有限责任公司

# 2022年12月

1.总则

1.1本技术规范的使用范围，仅限于华能太仓发电厂4号机组B修密封件采购。它提出了密封件的技术要求。

1.2本技术规范提出的是密封件的最低限度的要求，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方的密封件应保证达到本技术要求和有关最新部颁标准和规范的条文。

1.3投标方执行本规范书所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。

1.4产品采用的专利涉及到的全部费用均已包含在产品报价中，投标方保证招标方不承担有关产品专利的一切责任。

1.5投标方提供的产品是成熟可靠、技术先进、高质量的产品，且已有两家相同容量机组产品合同，制造、运行成功2年以上的业绩。

1.6在签订合同之后，投标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

2.密封件制作应满足以下标准（不限于以下标准，并符合最新规范标准）

- JB/T6369-2005 柔性石墨金属缠绕垫片 技术条件

- ASME B16.20-2007管法兰用金属垫片（金属环垫、金属缠绕式和金属包覆垫片）

- HG/T20610-2009 钢制管法兰用缠绕式垫片（PN系列）

- HG/T20631-2009 钢制管法兰用缠绕式垫片（Class系列）

- GB/T4622.2-2008 缠绕式垫片管法兰用垫片尺寸

- NB/T47025-2012（JB/T4705-2000）缠绕垫片

- SH3407-1996 法兰用缠绕式垫片

- JB/T6370-1992 柔性石墨填料环物理机械性能测试方法

- JB/T6617-1993 阀门用柔性石墨填料环技术条件

- ASTM A240/A240M-05 用于压力容器和一般用途的铬和铬-镍不锈钢钢板、薄钢板和带钢的标准规范

- JB/T6370-1992 柔性石墨填料环物理机械性能测试方法

- JB/T6617-1993 阀门用柔性石墨填料环技术条件

- GB/T7760-2008 阀门填料密封试验规定

3.密封件技术要求和性能要求

华能太仓电厂4号机组B修购买的密封件包括盘根（GFO、石棉石墨）、特富龙密封圈、金属石墨缠绕垫、石墨填料环等，工厂配制必须按照以下要求设计制作。

- 金属石墨缠绕垫：

性能要求：不锈钢缠绕垫（基本型）能承受高压42Mpa.高温760℃

比普通的平垫或齿形垫具有更好的压缩性和回弹性；经过试验测试，具有比普通缠绕垫片更低的低泄漏率。在压力和温度波动、冲击、振动的工况下，保持低应力松弛性；在一些极端介质中，拥有优异的耐腐蚀性；

- 石墨填料环：

石墨填料环由上下镍铬合金丝增强石墨编织填料环（每根石墨编织填料加至少两根镍铬合金丝）＋中间每个石墨填料环加三层镍铬合金网增强柔性石墨模压成型填料环组合而成，高压40MPa。高温600℃以上，采用高纯度石墨(高碳量、低硫量、低氯量)，具有优异的耐高低温性、高压、耐辐射性、耐腐蚀性、自润滑性、导热性、低逸散排放、低泄漏、摩擦系数低、柔软性、回弹性好。

- 开口高碳纤维填料：采用进口高碳纤维盘根模压成填料环（采用进口碳纤维为主体材料，经编织成型，浸渍准纳米级石墨粉或PTFE及特种润滑剂，高碳纤维盘根具有耐高压、导热性好、化学稳定性好，耐磨损的特点，具有突出优异的密封性能），压力：2-25MPa，温度：-200-600°C，PH值：0-14。

- GFO盘根：进口戈尔品牌GFO纤维盘根。

压力：3-30MPa，温度：280°C，PH值：0-14

- 石墨镍基盘根：每根石墨线中加入因科镍(Inconel)合金丝。

压力：50MPa，温度：650°C，PH值：0-14

- 石棉石墨盘根：由石棉纤维线、表面涂石墨粉材编织而成，具有自润滑、耐压、耐磨、耐腐蚀、强度高特性，

压力：40MPa，温度：550°C，PH值：0-14

4. 密封件的检验

产品应备有合格证书并提供如下质量证明记录，内容至少应包括但不限于：

原材料记录：

- 密封垫料及填料必须表面平整光滑，无毛刺。

- 密封垫料及填料材质必须严格符合招标方要求。

- 密封垫料及填料制造工艺必须符合相应技术标准。

- 由招标方组织人员进行初步验收，当投标方将验收中发现的缺陷全部处理完毕后，提请招标方组织最终验收。

5.供货范围

| 序号 | 物料编码 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 349410034 | GX4400法兰垫片 35*65*3 | 件 | 50 |
| 2 | 349410035 | GX4400法兰垫片 65*80*3 | 件 | 80 |
| 3 | 102022935 | 复合密封圈\φ30*22*3*3\紫铜+氟橡胶 | 件 | 10 |
| 4 | 102022936 | 复合密封圈\φ16*10*3.2*3.2\紫铜+氟橡胶 | 件 | 10 |
| 5 | 102022937 | 复合密封圈\φ36*28*3.2*3.2\紫铜+氟橡胶 | 件 | 10 |
| 6 | 102022938 | 复合密封圈\φ30*19*3*3\紫铜+氟橡胶 | 件 | 10 |
| 7 | 102022939 | 复合密封圈\φ16*10*2*2\紫铜+氟橡胶 | 件 | 10 |
| 8 | 102023549 | 复合密封圈\φ19*13*3.2*3.2\紫铜+氟橡胶 | 件 | 10 |
| 9 | 102023550 | 复合密封圈\φ20*14*2*2\紫铜+氟橡胶 | 件 | 10 |
| 10 | 102022934 | 复合密封圈\φ42*33*3.5*3.5\紫铜+氟橡胶 | 件 | 10 |
| 11 | 100604537 | 异型填料\φ270*245.5*20\V型45°\石墨 | 件 | 2 |
| 12 | 100604538 | 异型填料\φ160*140*20\V型45°\石墨 | 件 | 5 |
| 13 | 100189041 | 填料环\44\26\7\开口\石墨+镍丝 | 件 | 20 |
| 14 | 100189042 | 填料环\31.8\19\7\开口\石墨+镍丝 | 件 | 50 |
| 15 | 100310879 | 填料环\74\51\10\开口\石墨+镍丝 | 件 | 20 |
| 16 | 100518567 | 填料环\34\20\7\开口\石墨+镍丝 | 千克 | 5 |
| 17 | 100604442 | 缠绕垫\φ84*68*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 件 | 10 |
| 18 | 100604535 | 异型填料\φ129*109*20\V型45°\石墨 | 件 | 3 |
| 19 | 100604536 | 异型填料\φ210*192*20\V型45°\石墨 | 件 | 3 |
| 20 | 100699202 | 缠绕垫\φ73*52*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 件 | 10 |
| 21 | 101014630 | 缠绕垫\φ52*35*3.2\石墨+不锈钢\基本型 | 件 | 10 |
| 22 | 102196072 | 填料环\38\23\6\开口\石墨+镍丝 | 千克 | 2 |
| 23 | 100141200 | 缠绕垫\φ80*60*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 件 | 10 |
| 24 | 100173092 | 填料环\52\36\8\开口\石墨+镍丝 | 件 | 30 |
| 25 | 100310880 | 填料环\64\44\10\开口\石墨+镍丝 | 件 | 50 |
| 26 | 100310881 | 填料环\36\24\6\开口\石墨+镍丝 | 件 | 80 |
| 27 | 100310882 | 填料环\68\48\10\开口\石墨+镍丝 | 件 | 50 |
| 28 | 100310884 | 填料环\50\32\9\开口\石墨+镍丝 | 件 | 90 |
| 29 | 100310885 | 填料环\32\20\6\开口\石墨+镍丝 | 件 | 150 |
| 30 | 101854120 | 填料环\32.3\19\7\不开口\石墨+镍丝 | 千克 | 6 |
| 31 | 102334033 | 其它密封圈\防尘密封圈\φ150*170*14*7\聚氨酯+丁腈橡胶 | 件 | 10 |
| 32 | 102334066 | 其它密封圈\防尘密封圈\φ80*84*12*6\聚氨酯+丁腈橡胶 | 件 | 10 |
| 33 | 100072395 | 通用盘根\25*25\GFO | 千克 | 5 |
| 34 | 100173361 | 通用盘根\20*20\GFO | 千克 | 5 |
| 35 | 101188408 | 其他非金属垫片\高强垫\φ640*530*4\石墨 | 件 | 2 |
| 36 | 101266546 | 其他非金属垫片\高强垫\φ720*630*4\石墨 | 件 | 5 |
| 37 | 101300744 | 其他非金属垫片\高强垫\φ320*265*3\石墨 | 件 | 10 |
| 38 | 101817620 | 其他非金属垫片\高强垫\φ1486*1412*3\石墨+不锈钢 | 件 | 3 |
| 39 | 101817646 | 其他非金属垫片\高强垫\φ965*890*3\石墨+不锈钢 | 件 | 3 |
| 40 | 102334035 | 其他非金属垫片\高强垫\φ510*470*3\石墨+不锈钢 | 件 | 5 |
| 41 | 102334039 | 其他非金属垫片\高强垫\φ260*195*3.5\石墨+不锈钢 | 件 | 2 |
| 42 | 102334042 | 缠绕垫\φ674.5*645.5*4.5\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 件 | 4 |
| 43 | 100620988 | 缠绕垫\φ515*485*5\不锈钢\基本型 | 件 | 1 |
| 44 | 100620992 | 缠绕垫\φ479*449*3.2\不锈钢\基本型 | 件 | 1 |
| 45 | 100628421 | 柔性石墨垫片\φ160*100*3.2 | 件 | 10 |
| 46 | 100677129 | 缠绕垫\φ381*340*3.4\不锈钢\基本型 | 件 | 1 |
| 47 | 100677131 | 缠绕垫\φ472*400*3.2\不锈钢\基本型 | 件 | 4 |
| 48 | 101003092 | 柔性石墨垫片\φ180*130*3.2 | 件 | 10 |
| 49 | 101023483 | 缠绕垫\φ199*178*3.2\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 件 | 15 |
| 50 | 101023484 | 缠绕垫\φ220*201*3.2\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 件 | 15 |
| 51 | 101188754 | 缠绕垫\φ461*430*3.4\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 件 | 1 |
| 52 | 101236752 | 其他非金属垫片\高强垫\φ620*500*4\石墨 | 件 | 3 |
| 53 | 101266548 | 缠绕垫\φ520*450*3.2\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 件 | 5 |
| 54 | 101273802 | 其他非金属垫片\高强垫\φ210*160*3\石墨 | 件 | 10 |
| 55 | 101454591 | 缠绕垫\φ363*285*2.7\石墨\基本型 | 件 | 2 |
| 56 | 101671184 | 高压加热器备件\圆顶异形垫\775*400*5\F3.36\象山华海 | 件 | 3 |
| 57 | 102334041 | 其他非金属垫片\高强垫\φ420*340*3.5\石墨+不锈钢 | 件 | 2 |
| 58 | 100563119 | 成型盘根\54\35\6\不开口\石墨镍基 | 件 | 50 |
| 59 | 100563120 | 成型盘根\54\35\6\不开口\石墨 | 件 | 50 |
| 60 | 100563122 | 成型盘根\88\64\6\不开口\石墨镍基 | 件 | 20 |
| 61 | 100563123 | 成型盘根\88\64\6\不开口\石墨 | 件 | 30 |
| 62 | 100589775 | 成型盘根\56\40\6\不开口\石墨镍基 | 件 | 10 |
| 63 | 100770680 | 成型盘根\56\40\6\不开口\石墨 | 件 | 20 |
| 64 | 101145632 | 其他非金属垫片\非金属垫\φ120*70*3\石墨 | 件 | 10 |
| 65 | 101188756 | 其他非金属垫片\高强垫\φ608*530*3\石墨 | 件 | 2 |
| 66 | 101236753 | 其他非金属垫片\高强垫\φ520*495*2\石墨 | 件 | 1 |
| 67 | 101300666 | 其他非金属垫片\高强垫\φ100*57*3\石墨 | 件 | 10 |
| 68 | 102347530 | 缠绕垫\φ350*310*4\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 件 | 2 |
| 69 | 102428025 | 其它密封圈\缓冲密封圈\φ810*750*690*1.5\石墨 | 件 | 4 |
| 70 | 102526619 | 异型填料\φ140*120*20\V型45°\石墨+镍丝 | 件 | 1 |
| 71 | 102351451 | 其它密封圈\Y形密封圈\φ32*24*10\丁腈橡胶 | 件 | 6 |

6. 密封件运输与保护

1）密封件应封口包装并用木箱总装后运输到电厂指定位置，拆除封口后可立即进行安装。.

2）包装、运输以不损坏备件为原则进行；运输费用包含在招标总价内。

7.交货进度

收到预中标通知后10天内交货至华能太仓电厂厂内。

8.售后服务

1）供货后如中标方对产品存在疑义，中标方应及时进行解答，如存在质量问题投标方无偿换新。

2）在使用过程中产品发生异常时，中标方应在24小时内至现场进行确认并立即解决。如因产品质量问题发生泄漏而产生较大后果，中标方应承担相应责任。